Wichtiger Hinweis: Alle Positionen sind Gesamtpreisbildend. Kontrollieren Sie etweilige Bedarfs- und Wahlpositionen bzw. Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir die 'Digitale Angebotsanforderung' oder den Datenaustausch über GAEB bzw. ÖNORM.

RHEINZINK GmbH & Co. KG, 45711 Datteln

Leistungsbeschreibung

00   -   Muster-LVs: Gauben, Kaminbekleidungen, Blenden

LV    30    Anschlussprofile an Dachabdichtungen

Gewerk    30.01    Dachrand mit dichtender Funktion

30.01.1    Dachrand mit dichtender Funktion und Außenentwässerung

Hergestellt aus RHEINZINK-Titanzink, DIN EN 988, nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt - Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

In diese Position sind die Traufstreifen und Haftstreifen inklusive der Eckausbildungen sowie An- und Abschlüsse einzurechnen.

Die Befestigung der Traufstreifen erfolgt indirekt mit Liegehaften, die Verbindung der Einzellängen durch Weichlöten.

Zuschnitt Traufstreifen: 300 mm

Materialdicke: 0,80 mm

Anzahl der Kantungen: 4

Der Traufbereich muss zur Vermeidung stehenden Wassers eine Neigung nach außen aufweisen.

Zur Bewegungsaufnahme sind alle 6 m (von Ecken und Enden alle 3 m) Ein-Kopf-Bewegungsausgleicher in den Traufstreifen einzulöten. Die Bewegungsausgleicher müssen mindestens 60 cm in der Dachfläche aufliegen. Zur Aufnahme der am Übergang zum eingeklebten Traufstreifen unvermeidlichen Scherspannungen ist in diesem Bereich ein mindestens 100 mm breiter Schleppstreifen einzubauen, der die unmittelbare Verklebung der Randzone des Profils mit der Dachhaut verhindert.

Frei bewitterte Bereiche der Zinkbleche, die mit Abschwemmungen aus der Dachdeckung in Berührung kommen, sollten je nach Dachabdichtung, besonders aber bei bituminösen Dachbahnen, mit einem porenfreien Korrosionsschutzanstrich, z. B. Enke Multi Protect, versehen werden.

40,000 m        	EP _____________       GP _____________

30.01.2    Dachrand mit dichtender Funktion und Innenentwässerung

Hergestellt aus RHEINZINK-Titanzink, DIN EN 988, nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt - Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

In diese Position sind die Dachrandprofile und Haftstreifen inklusive der Eckausbildungen sowie An- und Abschlüsse einzurechnen.

Die Befestigung der Traufstreifen erfolgt indirekt mit Liegehaften, die Verbindung der Einzellängen durch Weichlöten.

Zuschnitt Traufstreifen: 300 mm

Materialdicke: 0,80 mm

Anzahl der Kantungen: 5

Zur Bewegungsaufnahme sind alle 6 m (von Ecken und Enden alle 3 m) Ein-Kopf-Bewegungsausgleicher in die Dachrandprofile einzulöten und im Sichtbereich mit einer dem Profilverlauf entsprechend gekanteten Abdeckkappe zu überdecken. Die Bewegungsausgleicher müssen mindestens 60 cm in der Dachfläche aufliegen. Zur Aufnahme der am Übergang zum eingeklebten Dachrandprofil unvermeidlichen Scherspannungen ist in diesem Bereich ein mindestens 100 mm breiter Schleppstreifen einzubauen, der die unmittelbare Verklebung der Randzone des Profils mit der Dachhaut verhindert.

Frei bewitterte Bereiche der Zinkbleche, die mit Abschwemmungen aus der Dachdeckung in Berührung kommen, sollten je nach Dachabdichtung, besonders aber bei bituminösen Dachbahnen, mit einem porenfreien Korrosionsschutzanstrich, z. B. Enke Multi Protect, versehen werden.

40,000 m        	EP _____________       GP _____________

Gewerk  30.01   Dachrand mit dichtender Funktion   GP ____________

Gewerk    30.02    Dachrand mit stützender Funktion für weiche Bedachungen

30.02.1    Dachrand mit stützender Funktion für weiche Bedachungen

Hergestellt aus RHEINZINK-Titanzink, DIN EN 988, nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt - Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

In diese Position sind die Traufstreifen inklusive der Eckausbildungen sowie An- und Abschlüsse einzurechnen.

Zuschnitt Traufstreifen: 300 mm

Materialdicke: 0,80 mm

Anzahl der Kantungen: 2

Die Befestigung der Traufstreifen erfolgt direkt mit geeigneten Befestigungsmitteln auf der Unterkonstruktion. Diese sollte gegenüber der Wärmedämmung des Daches etwa 10 mm vertieft angeordnet sein, um den Wasserlauf nicht zu behindern. Die Einzellängen sollten etwa 10 cm überlappen. Der Befestigungsabstand beträgt versetzt ca. 50 mm.

Der Traufbereich muss zur Vermeidung stehenden Wassers eine Neigung nach außen aufweisen.

Zur Bewegungsaufnahme sind die Einzellängen auf

max. 3 m zu begrenzen. Zusätzlich sollte im Überlappungsbereich der Traufstreifen keine unmittelbare Verklebung erfolgen.

40,000 m        	EP _____________       GP _____________

Gewerk  30.02   Dachrand mit stützender Funktion für weiche Bedachungen   GP ____________

Zusammenfassung

Gewerk    30.01    Dachrand mit dichtender Funktion

GP _____________

Gewerk    30.02    Dachrand mit stützender Funktion für weiche Bedachungen

GP _____________

LV    30    Anschlussprofile an Dachabdichtungen

GP __________