Wichtiger Hinweis: Alle Positionen sind Gesamtpreisbildend. Kontrollieren Sie etweilige Bedarfs- und Wahlpositionen bzw. Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir die 'Digitale Angebotsanforderung' oder den Datenaustausch über GAEB bzw. ÖNORM.

RHEINZINK GmbH & Co. KG, 45711 Datteln

Leistungsbeschreibung

00   -   Muster-LVs: Gauben, Kaminbekleidungen, Blenden

LV    02    Schleppdachgaube an Stehfalzdach

Gewerk    02.01    Dachdeckung

Titel    02.01.1    Doppelstehfalztechnik

02.01.1.1    Dachdeckung in Doppelstehfalztechnik

Hergestellt aus RHEINZINK-Titanzink, DIN EN 988,

Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV

Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -

Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Gaubenbreite: 4,50 m

Dachneigung Gaube: 3°

Dachneigung Hauptdach: 45°

Bandbreite: 500 mm

Achsmaß ca.: 430 mm

Metalldicke: 0,70 mm

Scharlänge: 3,00 m

Jede Schar ist aus einer Länge zu fertigen.

Bei Dachneigungen zwischen 3° und 7° ist generell ein Falzdichtungsband einzuarbeiten.

Inklusive Verlegung RHEINZINK-VAPOZINC auf der

bauseits vorhandenen vollflächigen Unterkonstruktion. Die Überlappungen/Stöße sind abzudichten.

Die Lieferung und fachgerechte Montage aller erforderlichen RHEINZINK-Profile sowie Haftstreifen zur Trauf- und Ortgangausbildung, sowie zum Anschluss an das Hauptdach sind in diese Position einzukalkulieren. Inklusive aller Eckausbildungen, sowie An- und Abschlüsse.

An der Traufe sind RHEINZINK-Trauf- und Lochstreifen sowie unter der Unterspannbahn ein RHEINZINK-Tropfblech zu montieren. Der Scharabschluss ist stehend rund auszuführen.

Die Ortgangausbildung erfolgt mit eingefalzter glatter Blende. Die Höhe der Blende richtet sich nach dem Aufbau der Unterkonstruktion sowie der gemäß Fachregeln erforderlichen Überdeckung der zu schützenden Gebäudekante.

Beim Anschluss an das Hauptdach sind die Schare im Knickbereich zwischen Schleppgaube und Hauptdachfläche mittels Quetschfalzen auf die steilere Hauptdachfläche anzupassen. Des Weiteren sind die Falze oberhalb des Knickpunktes umzulegen und mit einer Rückkantung von 50 mm zu versehen. Die Rückkantung der oberen Schar beträgt mind. 30 mm und wird mit einem Bewegungsbereich zur unteren Schar von mind. 10 mm (bei Scharlängen > 10,00 m, Erhöhung auf 15 mm) eingehangen.

Die Dachentwässerung ist unter Punkt xx.xx.xxx der Hauptdachfläche erfasst.

1,000 Psch        	EP _____________       GP _____________

Titel  02.01.1   Doppelstehfalztechnik   GP ____________

Gewerk  02.01   Dachdeckung   GP ____________

Gewerk    02.02    Fassadenbekleidung

Titel    02.02.1    Winkelstehfalztechnik, vertikal

02.02.1.1    Fassadenbekleidung in Winkelstehfalztechnik

Hergestellt aus RHEINZINK-Titanzink, DIN EN 988,

Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV

Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -

Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Gaubenbreite: 4,50 m

Gaubentiefe: 3,00 m

Dachneigung Gaube: 3°

Dachneigung Hauptdach: 45°

Bandbreite: 500 mm

Achsmaß ca.: 430 mm

Metalldicke: 0,80 mm

max. Scharlänge: 1,75 m

Jede Schar ist aus einer Länge zu fertigen.

Die Lieferung und fachgerechte Montage aller erforderlichen RHEINZINK-Profile sowie Haftstreifen zur Ausbildung des Fußpunktes, des oberen Abschlusses, der Außenecken, sowie der Fenstereinfassung sind in diese Position einzukalkulieren. Inklusive aller Eckausbildungen, sowie An- und Abschlüsse. Die Einschubtaschen sind zu liefern, fachgerecht an der Unterkonstruktion zu montieren und mit Illmod-Band Typ

600 20/2 anzudichten.

Anzahl der Fenster: 1

Fensterbreite: 1,25 m

Fensterhöhe: 1,10 m

Laibungstiefe: 0,25 m

Der Scharabschluss am Fußpunkt ist mit einer Rückkantung zu versehen und stehend rund auszuführen. Der Anschluss an die Hauptdachfläche erfolgt durch Einhängen in die Vorkantungen der aufgestellten Schare der Hauptdachfläche bzw. in Fußstreifen.

Der Scharabschluss ist am oberen Ende einschließlich

Vorkantung als stehend-gerader Abschluß auszubilden.

Die Außenecken sind mit Abdeckkappe auszuführen.

Die erforderlichen Fensterbankabdeckungen sind zu

liefern und fachgerecht auf der Unterkonstruktion zu

befestigen. Die Fensterbankabdeckungen sind mit einem

Quergefälle von mind. 3° und einer seitlichen

Aufkantung mit Rückkantung von mind. 20 mm auszuführen. Die Aufstellhöhe am Blendrahmen beträgt mind. 20 mm und

ist mit einer Rückkantung zu versehen.

Der seitliche Anschluss an das Hauptdach erfolgt durch Einhängen der Schare in die Rückkantung der aufgestellten Schar der Hauptdachfläche.

1,000 Psch        	EP _____________       GP _____________

Titel  02.02.1   Winkelstehfalztechnik, vertikal   GP ____________

Gewerk  02.02   Fassadenbekleidung   GP ____________

Zusammenfassung

Gewerk    02.01    Dachdeckung

GP _____________

Titel    02.01.1    Doppelstehfalztechnik

GP _____________

Gewerk    02.02    Fassadenbekleidung

GP _____________

Titel    02.02.1    Winkelstehfalztechnik, vertikal

GP _____________

LV    02    Schleppdachgaube an Stehfalzdach

GP __________