Wichtiger Hinweis: Alle Positionen sind Gesamtpreisbildend. Kontrollieren Sie etweilige Bedarfs- und Wahlpositionen bzw. Wahlgliederungspunkte. Für die digitale Angebotspreiseinholung empfehlen wir die 'Digitale Angebotsanforderung' oder den Datenaustausch über GAEB bzw. ÖNORM.

RHEINZINK GmbH & Co. KG, 45711 Datteln

Leistungsbeschreibung

00   -   Muster-LVs: Gauben, Kaminbekleidungen, Blenden

LV    06    Tonnendachgaube an Stehfalzdach

Gewerk    06.01    Dachdeckung

Titel    06.01.1    Doppelstehfalztechnik

06.01.1.1    Dachdeckung in Doppelstehfalztechnik

Hergestellt aus RHEINZINK-Titanzink, DIN EN 988,

Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV

Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -

Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Gaubenbreite: 4,50 m

Radius Gaube: 5,00 m

Dachneigung Hauptdach: 45°

Bandbreite: 500 mm

Achsmaß ca.: 430 mm

Metalldicke: 0,70 mm

Jede Schar ist aus einer Länge zu fertigen. Der Mehraufwand für die gerundete Ausführung ist einzukalkulieren.

Ein Falzdichtungsband ist einzuarbeiten.

Inklusive Verlegung RHEINZINK-VAPOZINC auf der

bauseits vorhandenen vollflächigen Unterkonstruktion. Die Überlappungen/Stöße sind abzudichten.

Die Lieferung und fachgerechte Montage aller erforderlichen RHEINZINK-Profile sowie Haftstreifen zur Trauf-, First- und Ortgangausbildung, sowie zum Anschluss an das Hauptdach sind in diese Position einzukalkulieren. Inklusive aller Eckausbildungen, An- und Abschlüsse, sowie Mehraufwände für die gerundete Ausführung.

An der Traufe sind RHEINZINK-Trauf- und Lochstreifen sowie unter der Unterspannbahn ein RHEINZINK-Tropfblech zu montieren. Der Scharabschluss ist stehend rund auszuführen.

Die Ortgangausbildung erfolgt mit segmentierter, eingefalzter glatter Blende. Die Höhe der Blende richtet sich nach dem Aufbau der Unterkonstruktion sowie der gemäß Fachregeln erforderlichen Überdeckung der zu schützenden Gebäudekante.

Beim Anschluss an das Hauptdach sind die Kehlprofile mit einer Rückkantung von 50 mm zu versehen. Die Rückkantung der Schar der Hauptdachfläche beträgt mind. 30 mm und wird mit einem Bewegungsbereich zum Kehlprofil von mind. 10 mm (bei Scharlängen > 10,00 m, Erhöhung auf 15 mm) eingehangen.

Die Dachentwässerung ist unter Punkt xx.xx.xxx der Hauptdachfläche erfasst.

1,000 Psch        	EP _____________       GP _____________

Titel  06.01.1   Doppelstehfalztechnik   GP ____________

Gewerk  06.01   Dachdeckung   GP ____________

Gewerk    06.02    Fassadenbekleidung

Titel    06.02.1    Winkelstehfalztechnik, vertikal

06.02.1.1    Fassadenbekleidung in Winkelstehfalztechnik

Hergestellt aus RHEINZINK-Titanzink, DIN EN 988,

Titanzink nach QUALITY ZINC-Kriterienkatalog, TÜV

Rheinland Group, ökologisches Bauprodukt -

Umweltproduktdeklaration gemäß ISO 14025 Typ III (IBU).

Oberflächenqualität: RHEINZINK-prePATINA blaugrau

Gaubenbreite: 4,50 m

Gaubentiefe: 3,00 m

Dachneigung Gaube: 20°

Dachneigung Hauptdach: 45°

Bandbreite: 500 mm

Achsmaß ca.: 430 mm

Metalldicke: 0,80 mm

max. Scharlänge: 1,75 m

Jede Schar ist aus einer Länge zu fertigen.

Die Lieferung und fachgerechte Montage aller erforderlichen RHEINZINK-Profile sowie Haftstreifen zur Ausbildung des Fußpunktes, des oberen Abschlusses, der Außenecken, sowie der Fenstereinfassung sind in diese Position einzukalkulieren. Inklusive aller Eckausbildungen, sowie An- und Abschlüsse. Die Einschubtaschen sind zu liefern, fachgerecht an der Unterkonstruktion zu montieren und mit Illmod-Band Typ

600 20/2 anzudichten.

Anzahl der Fenster: 1

Fensterbreite: 1,25 m

Fensterhöhe: 1,10 m

Laibungstiefe: 0,25 m

Der Scharabschluss am Fußpunkt ist mit einer Rückkantung zu versehen und stehend rund auszuführen. Der Anschluss an die Hauptdachfläche erfolgt durch Einhängen in die Vorkantungen der aufgestellten Schare der Hauptdachfläche bzw. in Fußstreifen.

Der Scharabschluss ist am oberen Ende einschließlich

Vorkantung als stehend-gerader Abschluß auszubilden.

Die Außenecken sind mit Abdeckkappe auszuführen.

Die erforderlichen Fensterbankabdeckungen sind zu

liefern und fachgerecht auf der Unterkonstruktion zu

befestigen. Die Fensterbankabdeckungen sind mit einem

Quergefälle von mind. 3° und einer seitlichen

Aufkantung mit Rückkantung von mind. 20 mm auszuführen. Die Aufstellhöhe am Blendrahmen beträgt mind. 20 mm und

ist mit einer Rückkantung zu versehen.

Der seitliche Anschluss an das Hauptdach erfolgt durch Einhängen der Schare in die Rückkantung der aufgestellten Schar der Hauptdachfläche.

1,000 Psch        	EP _____________       GP _____________

Titel  06.02.1   Winkelstehfalztechnik, vertikal   GP ____________

Gewerk  06.02   Fassadenbekleidung   GP ____________

Zusammenfassung

Gewerk    06.01    Dachdeckung

GP _____________

Titel    06.01.1    Doppelstehfalztechnik

GP _____________

Gewerk    06.02    Fassadenbekleidung

GP _____________

Titel    06.02.1    Winkelstehfalztechnik, vertikal

GP _____________

LV    06    Tonnendachgaube an Stehfalzdach

GP __________